附件1：

曾都区通村公路建设技术标准

通村公路设计速度20km/h，路面宽度3.5米，路基宽度5米，两侧各设0.75米宽土路肩；路面采用C30水泥混凝土，厚度18cm，抗压强度30MPa；水泥混凝土错车台每公里设置5个，每个长15米、宽1米，厚度与路面等厚；挖方路基段设40cm×40cm排水边沟。